钢筋混凝土排水管产品

质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1 抽样型号或规格

抽取符合规定要求的任一型号或规格的样品，每个企业随机抽查一种规格型号的产品。

2.2抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库抽样方法：在成品仓库内或堆场随机抽取检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样基数不少于20根；抽样数量为20根，其中10根检样，10根备样。

抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。将检验样品和备用样品分别包装、密封好，并加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。在生产企业抽取的备用样品按要求封存在受检企业，抽样过程需拍照或录像留证，受检企业应当保障备用样品完好，不得更换、隐匿、转移、变卖和损毁。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。

- 3、检验依据

表1 钢筋混凝土排水管产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压荷载 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 2 | 保护层厚度 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 3 | 外观质量 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 4 | 露筋 | GB/T 11836-2023 | GBT 16752-2017 |
| 备注 | 由于允许受检单位对保护层厚度进行原样复检，因此抽查时应在保护层厚度检验部位现场检验结束后用封条进行封盖并签封。签封后并留取相关电子或影像记录。 |  |  |

- 4、判定规则

4.1依据标准

GB/T 11836-2023 混凝土和钢筋混凝土排水管

4.2单项评价规则

4.2.1 外表面裂缝、露筋

10根受检钢筋混凝土排水管中，外表面裂缝、露筋项目必须全部合格；则判定该批产品的外表面裂缝、露筋项目合格。

4.2.2 保护层厚度

被测的3点均符合标准GB/T 11836-2023中6.6规定时，则判定该产品保护层厚度合格。3点中有1点不符合标准规定时，允许从同批产品中抽取2根钢筋混凝土排水管进行复验，复验结果如全部符合以上要求时，判该批产品保护层厚度项目合格。复验结果如仍有1点不符合标准规定时，则判该批产品保护层厚度项目不合格。

4.2.3 外压荷载

外压荷载检验符合标准规定时，则判定该批产品外压荷载合格。如外压荷载检验不符合标准规定时，允许从同批产品中抽取2根排水管进行复验，复验结果如全部符合以上要求时，则剔除原不合格的1根，判该批产品外压荷载合格；复验结果如仍有1根排水管不符合标准规定时，则判该批产品外压荷载不合格，外压荷载检验2根都不符合标准规定时，不得复验，判该批产品外压荷载不合格。

4.3 判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语及省局最新结论用语规范

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 不进行复检的项目：无。