2024年常州市热轧带肋钢筋产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的热轧带肋钢筋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。抽检样品企业无偿提供，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。检样和备样都由承检机构统一带回。

3.检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2022 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 28900-2022 |
| 3 | 重量偏差 | 重量偏差 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |
| 4 | 化学成分 | C | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 4336-2016 |
|  |  | Si |  |  |
|  |  | Mn |  |  |
|  |  | P |  |  |
|  |  | S |  |  |
| 5 | 金相组织 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 13298-2015 |
| 6 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

对不合格产品的异议处理，按以下方式进行：

5.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等证明原结论；

5.2对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告；

5.3对产品标准及有关规定明确不予复检的，予以说明。

5.4对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，提出处理建议。

5.5 钢筋的重量偏差项目不允许复检。